ST/AM/AAK乳液聚合动力学及表面活性的研究

唐盛斌，廖双泉，陈永平，桂红星，徐志义，廖建和*

（海南大学材料与化工学院，海南  海口 570228）

【摘  要】  为制备苯乙烯(St)- 丙烯酰胺(AM) -丙烯酸钾(AAK)高分子表面活性剂，在70℃、过硫酸钾(KPS)作引发剂、十二烷基苯磺酸钠(DBS)做乳化剂，恒搅拌速率下研究了St/AM/AAK乳液共聚动力学，考察了KPS用量、DBS对共聚速率的影响。结果表明：乳液共聚速率Rp与KPS浓度的0.34次幂成正比，与DBS浓度的0.59次幂成正比([DBS]>1.37×10−2mol·L−1)，与DBS浓度的0.21次幂成正比([DBS]≤1.37×10−2mol·L−1)，乳化剂浓度指数偏离Smith-Eward理论模型可解释为体系中单体AM、AAK具有较大的水溶性，使成核胶粒数目增加的结果。用FTIR验证了三种单体都参与了反应。聚合物的最低表面张力为46.5mM·m-1，表面张力随着分子量的升高而升高。DSC&TG表明，聚合物在27℃时，由玻璃态变为高弹态；在218℃时，从高弹态变为粘流态，热稳定性较好。

【关键词】   乳液共聚；苯乙烯；丙烯酰胺；丙烯酸钾；动力学；表面活性

Kinetics and surfactant of Emulsion Copolymerization of St/AM/AAK

TANG Sheng-bin，LIAO Shuang-quan，CHEN Yong-ping，XU Zhi-yi，GUI hong-xin，LIAO Jian-he

(College of Materials Science and Chemical Engineering, Hainan Unversity, Haikou 570228, China)

【Abstract】  In order to prepare polymer surfactant, the free radical emulsion copolymerization of styrene (St), acrylamide (AM) and potassium acrylate (AAK) with the initiator potassium persulphate (KPS),the emulsifier sodium dodecyl benzene sulfnate(DBS) at 70℃ under constant stirring speed was investigated. The effects of KPS and DBS concentration on the rate of emulsion copolymerization (Rp) were also examined. The results show that Rp is proportional to the 0.34th power of KPS concentration; Rp is proportional to the 0.59th power of DBS concentration([DBS]>1.37×10−2mol·L−1) or is proportional to the 0.21th power of DBS concentration([DBS] ≤1.37×10−2mol·L−1), The power value of DBS concentration mentioned under deviates from the theoretical power value of initiator concentration given by Smith-Eward model, which is due to the higher water-solubility of the monomer AM & AAK and its causing the increase of micelle numbers in emulsion copolymerization. FTIR validate terpolymer polymerized by the three monomer. The minimum surface tension of the polymer is 46.5 mM·m-1. With the molecular weigh increasing, the surface tension increases. DSC & TG/DTG showed that the polymer change from glass state into high-elastic state at 27℃,and became viscous state at 218 ℃. Also showed better thermal stability.

【Keywords】 emulsion copolymerization; styrene; acrylamide;  potassium acrylate; kinetics; surfactant

1前言

功能性单体的乳液共聚已成为高分子表面活性剂研发的主要途径之一，硬单体苯乙烯作为核体与其他单体如丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酰胺、丙烯酸钾等的乳液共聚产物已广泛用作纸张增强剂、分散松香施胶剂以及萜烯树脂的乳化剂等[1-4]。经典乳液聚合理论认为，乳胶粒的成核机理是胶束成核机理[5]，但是该理论模型比较适用于憎水性单体。丙烯酸钾和丙烯酰胺都是水溶性单体，本文通过分析引发剂浓度和乳化剂浓度对聚合速率的影响来确定实验体系的动力学特征，分析水溶性单体的成核机理，并分析特性粘数与表面活性的关系。

2 试验部分

2.1 实验原料

丙烯酰胺AM（分析纯, 天津市大茂化学试剂厂），经丙酮重结晶后使用；过硫酸钾KPS（分析纯，天津市福晨化学试剂厂），用前重结晶；苯乙烯St （化学纯，广东汕头市西陇化工厂）、丙烯酸AA（化学纯,国药集团化学试剂有限公司），减压蒸馏提纯备用；氢氧化钾KOH（分析纯，广州市番禺力强化工厂），十二烷基苯磺酸硫酸钠DBS（化学纯，广州市番禺力强化工厂）；对苯二酚（分析纯，广州市番禺力强化工厂）实验用水均为去离子水。

2.2 实验方法

装有搅拌器、回流冷凝器、滴液漏斗和温度计的四口瓶中，加入一定量的蒸馏水及乳化剂。在 50℃时滴加一定比例的混合单体 ST/AA/AM，高速搅乳化。升温至 70℃稳定时加入引发剂，搅拌恒速率为150r·min-1。开始分时取样，每次取乳液 1~2 g，加入已称重的称量瓶中，然后加入 1 滴 2%的对苯二酚阻聚剂水溶液，将称量瓶及试样在 100℃干燥至恒质量，按下式计算单体转化率：

C＝[(M1－M0W) /M0Wd]×100%                             (1)

聚合速率(Rp)计算：

Rp＝－d[M] /dt＝[M]0·dC/dt                               (2)

根据经典乳液聚合理论，在阶段Ⅱ时间—转化率曲线接近直线，则有：

dC/dt＝K                                         (3)

由公式(2)、(3)可以得到：

Rp＝[M]0·K                                       (4)

因此，线性回归阶段Ⅱ时间—转化率关系曲线的斜率就可以导出常数 K值，求出聚合速率 Rp。

在(1)~(4)式中，C为单体转化率，%；M0 为乳液试样质量，g；M1为干燥至恒质量时试样质量，g；W为配方中不挥发分的质量分数(乳化剂、引发剂)；Wd 为配方中单体的质量分数；Rp 为聚合速率，mol·L−1·min−1；[M]0，[M]分别为初始和 t 时的单体浓度，mol·L−1；t 为时间，min；K为线性回归转化率(C %)——时间(t)曲线的直线段斜率。

2.3 共聚物特性粘数的测定

因为没有合适的参照体系，将三元共聚物近似按照丙烯酰胺均聚物来处理，参照《GB12005.1-89聚丙烯酰胺特性黏数测定方法》，采用一点法测定脱盐后样品的特性黏数[η]。

2.4表面张力的测定

所用仪器为为JYW-200A型自动界面张力仪，该仪器的核心部件是一个铂环，实验时将铂环平放在液体表面上，用外力将环拉起，当环与液面突然脱离时(随时保持金属杆的水平位置不变)，所需的最大拉力为σ，它和液柱重力mg相等，也和沿环周围的表团张力反抗向上的拉力相等。因为液膜有内外两面，所以圆环的周长为4πR故:

σ=W4πRf(5)

其中:σ一表面张力

W一刻盘读数

f一校正因子

校正因子与所测仪器的铂环决定，当铂环的半径远远大于铂丝本身的半径，所求数据不是太苛刻，就用张力计标度读数W中减去校正指数△σ，即σ=W-△σ[6]

2.5红外光谱分析

将聚合物乳液用70%的乙醇溶液沉淀，过滤后用70%的乙醇溶液洗涤3次，然后在索氏提取器用丙酮在65℃下抽提24小时。纯化后的聚合物样品粉碎，然后与KBr研磨压片，在Bruker T27型红外光谱仪上扫描获得。

3 结果与讨论

- 3.1乳化剂浓度对聚合反应的影响

乳化剂在乳液聚合过程中非常重要，特别是对反应初期的成核阶段尤为关键。这是因为在乳液聚合中，乳化剂浓度([DBS])不同时，乳化剂在体系中形成胶束和在水相中分配的情况就不同，因而单体进行聚合反应的成核场所也不同，从而影响反应过程的成核方式和聚合机理。

本试验设定反应温度为70℃，引发剂用量为2.47×10-3mol·L-1，以十二烷基苯磺酸钠(DBS)为阴离子乳化剂，搅拌速度为150r/min。改变[DBS]来研究其对聚合过程的影响，所得的转化率对时间的曲线如图1所示。

由图1可发现，在转化率为50%以内时，当[DBS]变化时，图中的曲线变化趋势相同。当[DBS]在0.5~1×10-2 mol·L−1之间时，同一时间的转化率相对较小，而在1.5~2.5×10-2 mol·L−1之间时，同一时间的转化率相对较高。这说明[DBS]对转化率的影响具有多重性，正由于[DBS]对转化率的影响所表现的多重性，故本实验将[DBS]对聚合过程的影响分不同范围来讨论，即对[DBS]≥1.5×10−2和[DBS]<1.5×10−2mol·L−1时的不同情况进行具体分析。

当[DBS]<1.5×10−2mol·L−1时，因为当[DBS]较小时，由于胶束的数量减小而导致了单体在胶束中反应生成乳胶粒子的数量会降低，体系中除了存在胶束成核之外还有可能出现了均相成核或单体液滴成核，随[DBS]增大，乳胶粒的数量也随之增大，而乳液聚合的反应速率是与乳胶粒的数目成正比的，同一反应时间所对应的单体转化率随之变大，这是因为在乳化剂较为充足的条件下，本实验体系主要是按胶束成核机理进行聚合反应，即单体在增溶胶束中成核。胶束成核机理的特点之一是乳胶粒的大小和聚合速率决定于乳化剂的浓度。

图1 不同DBS浓度的时间对转化率曲线

Fig.1 Curves of conversion versus time at various DBS concentrations

当[DBS]≥1.5×10−2mol·L−1时，曲线的基本形状相似，均在15min内，转化率由0增至50％左右；当[DBS]愈高时，所形成的胶束愈多，因而成核的场所愈多，则反应中心数目愈多，从而单体转化率随之增大，聚合速率亦增高。

对图1中不同曲线的恒速阶段（转化率在10%-60%，此时曲线的斜率基本变化不大，可以近似看作恒速阶段），进行线性回归并计算Rp，得到不同[DBS]时的聚合速率Rp，以lgRp对lg[DBS]作图，结果如图2所示。

图2 DBS的浓度对聚合速率的对数图

Fig.2 Logarithmic plot of polymerization rate versus DBS concentration

在图2中，对所得数据点进行拟合得两直线相交于lg[DBS]=−1.86，即[DBS]=1.37×10−2mol·L−1时， Rp前后的变化规律不同，这与图1的结果一致。当[DBS]在0.5~1.37×10−2mol·L−1之间变化时，所拟合的直线斜率为0.21，即反应速率与DBS浓度的0.21次方成正比，即Rp∝[DBS]0.21。根据Smith-Eward乳液聚合理论，聚合速率Rp=k[I]0.4[S]0.6(式中I、S分别指引发剂和乳化剂)[7]，而本文共聚体系的乳化剂浓度指数为0.21，远偏离于理论指数值0.6。传统的胶束理论认为聚合反应主要在乳胶粒中进行，该理论模型比较适用于憎水性单体。但是本体系中单体AM和AAK具有较大的水溶性，部分单体AM容易同自由基在水相中发生基元反应生成齐聚物[8]。当生成的齐聚物不再溶于水时开始析出而均匀成核，导致St/AAK/AM体系的成核胶粒数目增加。因此，St/AAK/AM体系共聚速率Rp对引发剂浓度[DBS]的指数关系偏离经典的理论模型。

当[DBS]>1.37×10−2mol·L−1时，所拟合的直线斜率为0.59，即Rp∝[DBS]0.59,和Smith-Eward乳液聚合理论基本相符，这表明本实验体系偏向于常规的胶束成核机理进行反应的，[DBS]的大小决定了成核阶段中所形成的乳胶束个数，从而决定了最终的反应粒子数，故乳化剂在此范围内对反应过程中的Rp影响较大。

- 3.2引发剂用量聚合反应的影响

乳液聚合过程中，设定乳化剂[DBS]为2×10-2mol·L-1，反应温度为70℃时，考察不同的引发剂浓度([I])对聚合动力学的影响，所得的单体转化率与反应时间的关系曲线如图3所示。

在图3中发现，同一反应时间内，单体转化率随[I]的增大而增大，单位时间单体转化率明显提高，这是因为当[I]增大时，自由基生成速率较大，水相中自由基浓度随之增大，增大引发剂浓度产生更多的自由基活性种[9]引发反应，一方面会导致自由基由水相向胶束中扩散速率增大，另一方面会导致单体在水相中按低聚物机理成核速率增大,这两种情况都导致乳胶粒数目增大，故单体转化率和聚合反应速率均得到提高。

对图中不同曲线的恒速阶段进行线性回归，得到不同[I]时的Rp，对lgRp和lg[I]作图，结果如图4所示。

图3 不同浓度引发剂KPS的时间对转化率曲线

Fig.3 Curves of conversion versus time at various KPS concentration.

图4 KPS的浓度对聚合速率的对数图

Fig.4 Logarithmic plot of polymerization rate versus DBS concentration

由图4中的直线的斜率得到聚合速率与[I]的0.34次方成正比，即Rp∝[I]0.34，这与经典的常规乳液聚合理论中Rp∝[I]0.4相接近[7]，表明此时（[DBS]=0.2×10－2mol/L）实验体系中胶束成核机理为主要成核方式，这与前面所得到的结论一致，[I]的改变对聚合速率有较大影响。

- 3.3聚合物的特性黏数对聚合物表面张力的影响

表面张力就是使液体表面尽量缩小的力，它是表面活性剂的重要性质之一。这是因为当表面活性剂加入到水中时，由于其具有的“双亲结构”，亲水基插入水相而亲油基就竖在空气中或插入油相，形成在表面或界面层的定向排列，这样就大大降低了水的表面张力或界面张力。反应条件只有引发剂浓度不同时，在不同的特性黏数（分子量）下的聚合物的表面张力如图5所示。

从图5中可以看出，当聚合物含量增大时，表面张力都会下降，最低可达到46.5mM·m-1，表面张力与聚合物的特性黏数（分子量）有很大的关系：当特性黏数大时，同一浓度下，表面张力比较大，这是可能因为，特性黏数（分子量）大时，分子链会发生缠结，单位体积内聚合物分子数量就少，所能降低的表面张力就小；在特性黏数相对较小时，同一浓度下的表面张力要小，这是因为，特性黏数相对小时，分子量也就相对较小，单位体积内聚合物分子数量就相对多一些，所能降低的表面张力就大。但是特性黏数[η]<16.41以下时，同一浓度下的表面张力变化不大。

图5 不同特性黏数的聚合物浓度与表面张力关系图

Fig.5 Plot of surface tension versus  concentration of polymer with different intrinsic viscosity

- 3.4聚合物红外光谱分析

高分子表面活性剂的红外光谱如图6所示

在3026是苯环的C-H的伸缩振动吸收峰，在波数1492cm-1、1450cm-1为苯环的骨架振动吸收峰，在波数755 cm-1、698cm-1处为苯环的面外振动吸收峰；在波数1658cm-1出现的是羧酸的C=O吸收峰，在波数1320cm-1是羧酸的C-O伸缩振动吸收峰；在波数1568cm-1是酰胺的N-H弯曲震动吸收峰，在波数1408cm-1出现的是C-N伸缩振动吸收峰[10]，这说明聚合物中苯乙烯、丙烯酸钾、丙烯酰胺都参与了反应。

图6 St/AM/AAK三元共聚的红外光谱图

Fig.6 FTIR spectrum of the copolymer of St/AM/AAK

- 3.5聚合物的热分析

采用美国TA公司Q100型DSC和Q600热重分析仪(TG)对聚合物进行了热分析。测试结果如图7、8所示

从聚合物的DSC图可以得出，聚合物在27℃时，由玻璃态变为高弹态；在218℃时，从高弹态变为粘流态。热稳定性较好。

图7 聚合物的DSC曲线

Fig.7 DSC curve of the polymer

从聚合物的TG/DTG图可以得出，在239℃和314℃有两个较小的热失重峰，可能是低分子表面活性剂和引发剂分解所致，这与DSC的吸热峰很吻合；失重5%时的温度为237℃、失重10%的温度为304℃，失重速率最大时的温度是426℃，最大的失重速率是2.39%/℃，表现出很好的热稳定性。

图8 聚合物的TG/DTG曲线

Fig.8 TG/DTG curve of the polymer

4结论

4.1 在乳液聚合中，引发剂浓度和乳化剂浓度越高时，聚合速率也随之上升，具体的动力学特征为：当[I]=2.47×10-3且[DBS]在0.5~1.37×10−2 mol·L−1之间变化时，Rp∝[DBS]0.21；当[DBS]>1.37×10−2mol·L−1时，Rp∝[DBS]0.59；当[DBS]=2.0×10-2mol·L-1时，Rp∝[I]0.34，。

4.2聚合物的最低表面张力为46.5mM·m-1，表面张力随着分子量的升高而升高。

4.3聚合物在27℃时，玻璃态变为高弹态；在218℃时，从高弹态变为粘流态。

符号说明：

C—单体转化率，%                   [M]0, [M] —初始单体，t 时单体浓度，mol·L−1

K—常数                             Rp —聚合速率，mol·L−1·min−1

[KPS]—引发剂浓度，mol·L−1           [DBS]—乳化剂浓度，mol·L−1

W—配方中不挥发分的质量分数         M0—乳液试样质量，g

Wd —配方中单体的质量分数           M1—干燥至恒质量时试样质量，g

参考文献

[1] Noda I. Polycationic latex precursors having polymerizable unsaturated substituted groups[P]. USP5122577, 1992, 6:16.

[2] SHEN Yi-ding(沈一丁), LU Chu(陆楚),WANG Chun-xia(王春霞). The dry strength agent of the cationic polyacrylate resin emulsion(阳离子聚丙烯酸酯乳液增干强剂)[J]. World Pulp and Paper (国际造纸), 2001, 20(6): 381.

[3] WU Zong-hua(吴宗华), CHEN Shao-ping(陈少平), SUN Xiou-wu(孙秀武) et al. Function of polymeric surfactants in dispersed rosin emulsion(高分子乳化剂在分散松香胶中的功能)[J]. China Pulp and Paper(中国造纸),2004 ,23(9) :18

[4] WU Zong-hua(吴宗华), CHEN Shao-ping(陈少平),WANG Chun-yan(王春燕). Preparation of cationic polyacrylamide emulsion(阳离子型聚丙烯酰胺乳液的制备)[J]. Transactions of China Pulp and Paper(中国造纸学报), 2005, 20(2): 130.

[5] WU Zong-hua(吴宗华), CHEN Shao-ping(陈少平), LI Ai-min(李爱民) et al. Preparation of terpene-resin emulsions(萜烯树脂乳液的研制)[J]. Chemistry and Industry of Forest Products(林产化学与工业), 2005, 25(1): 102~104.

[6] LI Zhi-jun(李志君), Analysis & experiment of nature rubber(天然橡胶的分析与实验). Agriculture University of China Press(中国农业大学出版社)[M], 2006: 118~122.

[7] Smith W V, Ewart R H. Kinetics of emulsion polymerization [J]. J Chem Phys, 1948, (16): 592~599.

[8] Akira Matsumot, Kunihiro Kodama, Hiroyuki Aota et al. Kinetics of emulsion crosslinking polymerization and copolymerization of allyl methacrylate [J]. European Polymer Journal, 1999, 35(7): 1509~1517.

[9] NI Pei-hong (倪沛红), LI Jie-ai (李洁爱), YU Zhang-qing (余樟清) et al. Miniemulsion copolymerization of MMA/BA using vinyl silicone rubber as co-surfactant—initiated by a water-soluble initiator (乙烯基硅橡胶为助乳化剂的MMA/BA细乳液共聚合—水溶性引发体系) [J]. Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities (高校化学工程学报), 2002, 16(5): 503~508.

[10] ZHU Chen-shen(朱诚身). Analysis of the structure of the polymer(聚合物结构分析)[M], Science Press(科学出版社)2005, 5：33~43.

作者简介：唐盛斌（1981 - ），男，湖北十堰人，硕士，主要研究方向：高分子表面活性剂的研究，胶粘剂的研究，E-mail:david_0314@163.com。

*通讯作者：廖建和，男，博士，教授，博士研究生导师，主要研究方向：天然橡胶的改性与应用，联系电话：0898-23300580，e-mail: jhlhn@sina.com